ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87479348

к ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования»

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных  загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

87479348 Костюм Дорожник (тк. Смесовая,210) п/к, лимонный/черный

Коэффициент сложности модели 2

3 класс защиты

Согласовано:

Руководитель Дизайн бюро: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Заец Е.А.

13 апреля 2021г.

Рис.1. Эскиз Костюм Дорожник (тк.Смесовая,210) п/к, лимонно-черный. Куртка.

Вид спереди и сзади.

Рис.2. Эскиз Костюм Дорожник (тк.Смесовая,210) п/к, лимонно-черный.

Полукомбинезон. Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Площадь сигнальных элементов, м2

Табл.2.

| Наименование материала | Одежда 3-го класса ГОСТ | 44-46/ 158-164 | 48-50/ 158-164 | 52-54/ 158-164 | 56-58/ 158-164 | 60-62/ 158-164 | 64-66/ 158-164 | 68-70/ 158-164 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фоновый | 0,8 | 1,71 | 1,81 | 1,9 | 2,0 | 2,09 | 2,19 | 2,29 |
| Свето-возвращающий | 0,2 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,44 |

| Наименование материала | Одежда 3-го класса ГОСТ | 44-46/ 170-176 | 48-50/ 170-176 | 52-54/ 170-176 | 56-58/ 170-176 | 60-62/ 170-176 | 64-66/ 170-176 | 68-70/ 170-176 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фоновый | 0,8 | 1,83 | 1,94 | 2,05 | 2,16 | 2,26 | 2,36 | 2,47 |
| Свето-возвращающий | 0,2 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,43 |

| Наименование материала | Одежда 3-го класса ГОСТ | 44-46/ 182-188 | 48-50/ 182-188 | 52-54/ 182-188 | 56-58/ 182-188 | 60-62/ 182-188 | 64-66/ 182-188 | 68-70/ 182-188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фоновый | 0,8 | 1,97 | 2,08 | 2,19 | 2,31 | 2,42 | 2,54 | 2,65 |
| Свето-возвращающий | 0,2 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,42 | 0,43 |

| Наименование материала | Одежда 3-го класса ГОСТ | 44-46/ 194-200 | 48-50/ 194-200 | 52-54/ 194-200 | 56-58/ 194-200 | 60-62/ 194-200 | 64-66/ 194-200 | 68-70/ 194-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фоновый | 0,8 | 2,09 | 2,21 | 2,34 | 2,46 | 2,59 | 2,7 | 2,83 |
| Свето-возвращающий | 0,2 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 |

Описание внешнего вида модели

Костюм мужской летний Дорожник предназначен для визуального обозначения присутствия носящих его людей при дневном освещении и ночью в свете фар, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной видимости. Общие технические требования». Костюм относится к 3 классу защиты. И в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.»

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка удлиненная прямого силуэта, с центральной застёжкой на 5 петель и пуговиц. Планка-подборт выполнена из отделочной ткани. В горловину куртки вставляется вешалка и основная этикетка.

Полочки и спинка состоят из верхних и нижних частей. На верхнюю часть полочки настрочены накладные карманы с клапаном, застёгивающиеся на одну ленту «контакт». Тканевую этикетку «Факел» вставляют в нижний край левого кармана в шов со стороны застёжки.

На нижнюю часть полочек из отделочной ткани настрочены накладные карманы с клапаном, застёгивающиеся на две ленты «контакт». Верхний срез клапана входит в шов стачивания верхней и нижней части. Боковой срез кармана входит в боковой шов куртки. Этикетка ФИО настрачивается с изнаночной стороны левой полочки под карман. В подгибку верхнего кармана левой полочки вставляется петля из репсовой ленты для бейджа.

Рукава втачные, одношовные, состоящие из двух частей: верхняя из основной ткани, нижняя из отделочной ткани. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, из отделочной ткани, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу.

На полочки, спинку и рукава настрачивается по две светоотражающей полосы (далее СОП, шириной 50 мм) по рассечкам: по одной на верхних деталях и по одной на нижних деталях.

Воротник втачной отложной из отделочной ткани.

Низ куртки обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Полукомбинезон (далее п/к) прямого силуэта с застёжкой «гульфик» на две петли и пуговицы.

Передние и задние половинки состоят из двух частей: верхних и нижних. Верхние части из основной ткани, нижние части из отделочной ткани.

П/к с притачной грудкой и поясом. На грудке расположен накладной карман с клапаном, застёгивающийся на две ленты «контакт». На карман грудки настрочен малый накладной карман с двумя зональными делениями. Передние половинки п/к с боковыми, накладными карманами с наклонным входом. На грудку п/к с изнаночной стороны под карман настрочена этикетка ФИО.

На грудку настрочена СОП, нижний срез СОП накрывает клапан кармана. На передние и задние половинки настрачивается по две полосы СОП: одна на верхнюю часть и одна на нижнюю часть.

Задняя часть п/к с цельнокроеной спинкой. П/к с кулисой и внутренней эластичной резинки на уровне талии спинки для прилегания изделия по фигуре.

На правой задней половинке п/к расположен накладной карман.

Бретели регулируются при помощи пряжек - фастексов и внутренней эластичной ленты.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.